Таблица плотности распространённых металлических материалов

Наименование материала; Плотность, г/см³; Наименование материала; Плотность, г/см³. Серый чугун; 6.6~7.4; Нержавеющая сталь; 1Crl8NillNb、Cr23Ni18; 7.9. Белый чугун; 7.4~7.7; 2Cr13Ni4Mn9; 8.5. Ковкий чугун; 7.2~7.4; 3Cr13Ni7Si2; 8.0. Литая сталь; 7.8; Чистая медь; 8.9. Промышленное чистое железо; 7.87; Латунь 59, 62, 65, 68; 8.5. Обычная углеродистая сталь; 7.85; Латунь 80, 85, 90; 8.7. Высококачественная углеродистая сталь; 7.85; Латунь 96; 8.8. Углеродистая инструментальная сталь; 7.85; Свинцовая латунь 59-1, 63-3; 8.5. Легкообрабатываемая сталь; 7.85; Свинцовая латунь 74-3; 8.7. Марганцевая сталь; 7.81; Оловянистая латунь 90-1; 8.8. Хромовая сталь 15CrA; 7.74; Оловянистая латунь 70-1; 8.54. Хромовая сталь 20Cr, 30Cr, 40Cr; 7.82; Оловянистая латунь 60-1 и 62-1; 8.5. Хромовая сталь 38CrA; 7.80; Алюминиевая латунь 77-2; 8.6. Сталь хром-ванадиевая, хром-никелевая, хром-никель-молибденовая, хром-марганцевая, кремнийсталь, хром-марганец-кремний-никель, кремний-марганец, кремний-хром сталь; 7.85; Алюминиевая латунь 67-2.5, 66-6-3-2, 60-1-1; 8.5. Никелевая латунь; 8.5. Хром-никель-вольфрамовая сталь; 7.80; Марганцевая латунь; 8.5. Хром-молибден-алюминиевая сталь; 7.65; Кремнивая латунь, никелевая латунь, железная латунь; 8.5. Быстрорежущая сталь с содержанием вольфрама 9%; 8.3; Литая оловянистая бронза 5-5-5; 8.8. Быстрорежущая сталь с содержанием вольфрама 18%; 8.7; Литая оловянистая бронза 3-12-5; 8.69. Высокопрочная легированная сталь; 7.82; Литая оловянистая бронза 6-6-3; 8.82. Подшипниковая сталь; 7.81; Оловянистая бронза 7-0.2, 6.5-0.4, 6.5-0.1, 4-3; 8.8. Нержавеющая сталь; 0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13、Cr17Ni2、Cr18、9Cr18、Cr25、Cr28; 7.75; Оловянистая бронза 4-0.3, 4-4-4; 8.9. Cr14、Cr17; 7.7; Оловянистая бронза 4-4-2.5; 8.75. 0Cr18Ni9、1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、 2Cr18Ni9; 7.85; Алюминиевая бронза 5; 8.2. 1Cr18Ni11si4A1Ti; 7.52; Кованый алюминий; LD8; 2.77. Алюминиевая бронза 7; 7.8; LD7、LD9、LD10; 2.8. Алюминиевая бронза 19-2; 7.6; Сверхтвердый алюминий; 2.85. Алюминиевая бронза 9-4, 10-3-1.5; 7.5; Особый алюминий LT1; 2.75. Алюминиевая бронза 10-4-4; 7.46; Промышленный чистый магний; 1.74. Бронза с бериллием; 8.3; Деформируемый магний; MB1; 1.76. Кремниевая бронза 3-1; 8.47; MB2、MB8; 1.78. Кремниевая бронза 1-3; 8.6; MB3; 1.79. Бронза с бериллием 1; 8.8; MB5、MB6、MB7、MB15; 1.8. Кадмиевая бронза 0.5; 8.9; Литой магний; 1.8. Хромовая бронза 0.5; 8.9; Промышленный чистый титан (TA1, TA2, TA3); 4.5. Марганцевая бронза 1.5; 8.8; Титановые сплавы; TA4、TA5、TC6; 4.45. Марганцевая бронза 5; 8.6; TA6; 4.4. Белая медь; B5、B19、B30、BMn40-1.5; 8.9; TA7、TC5; 4.46. BMn3-12; 8.4; TA8; 4.56. BZN15-20; 8.6; TB1、TB2; 4.89. BA16-1.5; 8.7; TC1、TC2; 4.55. BA113-3; 8.5; TC3、TC4; 4.43. Чистый алюминий; 2.7; TC7; 4.4. Антикоррозийный алюминий; LF2、LF43; 2.68; TC8; 4.48. LF3; 2.67; TC9; 4.52. LF5、LF10、LF11; 2.65; TC10; 4.53. LF6; 2.64; Чистый никель、Анодный никель、Никель для вакуумной техники; 8.85. LF21; 2.73; Никель-медь, никель-магний, никель-кремниевый сплав; 8.85. Твёрдый алюминий; LY1、LY2、LY4、LY6; 2.76; Никель-хромовый сплав; 8.72. LY3; 2.73; Цинковые слитки (Zn0.1, Zn1, Zn2, Zn3); 7.15. LY7、LY8、LY10、LY11、LY14; 2.8; Литой цинк; 6.86. LY9、LY12; 2.78; Литой цинк-алюминиевый сплав 4-1; 6.9. LY16、LY17; 2.84; Литой цинк-алюминиевый сплав 4-0.5; 6.75. Кованый алюминий; LD2、LD30; 2.7; Свинец и свинцово-сурьмяный сплав; 11.37. LD4; 2.65; Свинцовая анодная пластина; 11.33. LD5; 2.75.