Удельное сопротивление и температурный коэффициент сопротивления распространённых металлических материалов Вещество; Температура t/℃; Удельное сопротивление; Температурный коэффициент сопротивления αR/℃⁻¹. Серебро; 20; 1.586; 0.0038(20℃). Медь; 20; 1.678; 0.00393(20℃). Золото; 20; 2.40; 0.00324(20℃). Алюминий; 20; 2.6548; 0.00429(20℃). Кальций; 0; 3.91; 0.00416(0℃). Бериллий; 20; 4.0; 0.025(20℃). Магний; 20; 4.45; 0.0165(20℃). Молибден; 0; 5.2. Иридий; 20; 5.3; 0.003925(0℃~100℃). Вольфрам; 27; 5.65. Цинк; 20; 5.196; 0.00419(0℃~100℃). Кобальт; 20; 6.64; 0.00604(0℃~100℃). Никель; 20; 6.84; 0.0069(0℃~100℃). Кадмий; 0; 6.83; 0.0042(0℃~100℃). Индий; 20; 8.37. Железо; 20; 9.71; 0.00651(20℃). Платина; 20; 10.6; 0.00374(0℃~60℃). Олово; 0; 11.0; 0.0047(0℃~100℃). Рубидий; 20; 12.5. Хром; 0; 12.9; 0.003(0℃~100℃). Галлий; 20; 17.4. Таллий; 0; 18.0. Цезий; 20; 20. Свинец; 20; 20.684; (0.0037620℃~40℃). Сурьма; 0; 39.0. Титан; 20; 42.0. Ртуть; 50; 98.4. Марганец; 23~100; 185.0..